**PAROIS DE SEPARATION POUR URINOIRS CABRI 828**  
Verre de sécurité feuilleté VSG Cabrillant, à partir de verre

de sécurité trempé 2 x 5 mm Float (ESG) selon EN 12150-2.

Les deux verres au milieu émaillé, laminé avec EVA 0,8 mm,

tous les bords polis, coins arrondis avec un rayon de 30 mm.

Taille 45 x 90 cm.  
  
Fixation au mur de la paroi de séparation pour urinoir  
au moyen de deux raccords croisés doubles.  
Pas de vissage visible.  
  
Pièces de construction:  
  
Tous les éléments de raccordement en aluminium  
(DIN 1725) sont résistants à la corrosion à 100% et  
écologiques. Recyclage possible à 100%.  
  
Verre de sécurité émaillé:  
  
Couleurs émaillées exemptes de plomb et de cadmium, recyclage  
possible à 100%.